# BALAKRYL VENKOVNÍ LAK Polomat	V 1640

Silnovrstvý venkovní lak na dřevo

PN 3/2000

BALAKRYL VENKOVNÍ LAK POLOMAT je silnovrstvý, bezbarvý, vodou ředitelný, venkovní lak na dřevo s UV absorberem.

Barevný odstín: Bezbarvý.

Lesk nátěru: Polomatný.

Balení: Je uvedeno v aktuálním ceníku.

Oblast  použití:

K venkovním i vnitřním bezbarvým, polomatným, silnovrstvým nátěrům dřeva např. obložení, podhledů, dveří, plotů, zahradního nábytku apod. Balakryl Venkovní Lak Polomat V 1640 lze použít i jako ochranný lak ke zvýšení mechanické odolnosti a zlepšení údržby nátěrů provedených disperzními barvami např. barvou Balakryl Uni Mat V 2045. Nátěr je trvale pružný, rychle zasychá, odpuzuje vodu, má výbornou přilnavost k podkladu, dobrý rozliv. Snadno se nanáší. UV absorber a speciální látky chrání dřevo před účinky ultrafialového záření a povětrnostními vlivy.

Osvědčení státní zkušebny:

Splňuje technické požadavky pro použití jako stavební výrobek - je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. Má osvědčení pro použití na hračky podle evropské normy EN 71.

Ředidlo: Demineralizovaná voda.

Hlavní technické údaje:

Obsah netěkavých složek	od 36 %

Výtoková doba z pohárku (průměr trysky 4 mm)	od 60 s

Vydatnost podle savosti podkladu	0,11– 0,18 kg.m-2 (na jednu vrstvu)

Zasychání na dotyk	1 h při 20 °C

Schopný manipulace a dalšího nátěru	4–6 h

Brousitelnost brusným papírem č. 150	po 2 h

Specifická hmotnost	1,1 g.cm -3

Úprava podkladu:

Všechny podklady musí být suché, hladké, čisté, zbavené vosku, mastnot a silikonů.

Dřevo. Odstranění pryskyřice ze dřeva. Broušení brusným papírem č. 60–120. Tmavší (šedá) místa dřeva musí být před nátěrem odstraněna vybroušením. Znovu se musí vybrousit zejména dřevo, které bylo delší dobu vystaveno povětrnostním vlivům a po vybroušení nebylo natřené. Vlhkost dřeva smí být nejvýše 12 %.

Staré nátěry. Dobře přilnavý bezbarvý nátěr dřeva se očistí od mechanických nečistot a obrousí brusným papírem č. 80–120. Poškozená místa a zvětralé dřevo (včetně hub a řas) se odstraní až na zdravé dřevo. Bezbarvý nátěr dřeva se špatnou přilnavostí se odstraní obroušením brusným papírem č. 80–120. Dokonale se vybrousí i dřevo, které bylo delší dobu bez nátěru.

Nanášení: Pneumatickým stříkáním, štětcem.

Údaje pro nanášení:

Štětec

Objem ředidla – vody	0–2%

Pneumatické stříkání

Objem ředidla - vody	0–2 %

Tryska	1,2–1,8 mm

Tlak vzduchu	0,25–0,35 MPa

K dosažení optimálních výsledků při stříkání je třeba upravit tlak, velikost trysky a výtokovou dobu z pohárku podle tvaru výrobku a typu zařízení.

Čištění zařízení:

Nanášecí zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné po skončení práce ihned umýt vodou.

Příklad nátěrového postupu:

Bezbarvý nátěr dřeva vystavený účinkům povětrnosti

- Napuštění podkladu silnovrstvým venkovním lakem na dřevo Balakryl Venkovní Lak Polomat V 1640 nebo při průmyslové (řemeslné) aplikaci emulzním napouštědlem na dřevo Finorit V 1303. Pro napouštění se napouštědlo Finorit V 1303 i Balakryl Venkovní Lak Polomat V 1640 zředí vodou v poměru 1:1. Spotřeba podle savosti podkladu 100–150 g.m-2 (zředěného napouštědla, laku). Zasychání při teplotě 20–24 °C 4–6 hodin.

- Broušení brusným papírem č. 120–150.

- 2–3× silnovrstvý venkovní lak na dřevo Balakryl Venkovní Lak Polomat V 1640. Spotřeba na jednu vrstvu 110–170 g.m-2. Zasychání jednotlivých nátěrů při teplotě 20–24 °C 4–6 hodin. Jednotlivé vrstvy nátěru lehce přebrousit brusným papírem č. 240–280.

Pro venkovní prostředí se aplikují nejméně 3 vrstvy nátěru. Při povrchové úpravě dřeva v interiérech je možno nanášet menší počet vrstev, před aplikací je však třeba přihlédnout k požadavkům na konečný vzhled a odolnost nátěru.U některých dřevin s vyšším obsahem tříslovin (např. dubu) může vzniknout při povrchové úpravě tmavší zbarvení, které je způsobeno reakcí taninu s vodou ředitelným lakem. U těchto dřevin se doporučuje provést zkušební nátěr.

V 1640

Podmínky pro aplikaci:

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.

Bezpečnost a hygiena práce:

Balakryl Venkovní Lak Polomat není hořlavou kapalinou. Obsahuje nepatrné množství biologicky aktivních látek. Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Nátěr není určen pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Zneškodnění odpadu:

Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je možno obal likvidovat jako ostatní odpad nebo odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Kategorie odpadu: O - ostatní.

Kód odpadu: 08 01 99 kovový nebo plastový obal se zbytky vodou ředitelných nátěrových hmot.

Chraňte před mrazem!